莆田市秀屿区滨海渔港建设开发有限公司南日东岱湾养鲍塑胶渔排

验收标准

- 总则

1.1  供货单位（指塑胶渔排供货单位，非材料或配件的供货单位，下同）必须提供所采购的HDPE管材、法兰、塑木板、PP和PE绳索、网线等材料制造厂家及其性能指标。其性能指标应符合相关规定。

1.2  供货单位必须提供HDPE管材、‘#’型连接件、塑胶浮筒、人行走道踏板、插销和限位块等专用构件和零部件的PE100混配料的原材料牌号、级别证明和样品，其性能指标应符合附表1规定的要求。

1.3  每批次（批次以厂家出厂日期或出厂编号为准）的构件和零部件运抵南日岛装配现场后，由建设单位、供货单位和技术设计部门等代表在现场随机抽取样本容量为5%的样品，每种构件或零部件样品的数量不少于3件。

将抽取出的每种构件或零部件样品，分类均匀混合后再由建设单位、供货单位和技术设计部门等代表各随机抽取3件（每个单位各抽取1件），由建设单位送到具备资质的专业检测机构进行检测（检测参数参照附表1，检测费用由建设单位承担；若检测结果出现不合格，后期重新供货后的相应检测费用由供货单位承担），检测的各项性能指标应不低于附表1规定的数值。经检测合格后的同批次产品方可使用。

2  装配质量

2.1  现场装配与焊接质量要求参照《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》（CJJ101-2004）和DB35/T 530—2013 《海水养殖网箱系统技术规范》中的有关规定。

2.2  制造单元产品（包括4口×6排、5口×5排）和海上固泊的现场验收由建设单位牵头、技术设计部门及养殖户共同组成验收组进行验收签字（各方代表1—2名）。未通过验收，其返工或重新制造的费用由供货单位自行承担。

3  验收方法与检测条件

3.1  原材料

本工程主要原材料为非回收再生ＰＥ１００混配料，其性能指标应符合附表1要求。

3.2  管材

3.2.1  规格为Φ125mm×11.4mm（SDR11）。

3.2.2  颜色为黑色。

3.2.3  除熔体流动速率外，管材性能指标应符合《GB/T 13663-2000 给水用聚乙烯(PE)管材》的规定。管材测定的熔体流动速率（MFR）（5㎏，190℃）与对混配料测定值之差不超过5%。

3.3  管件

3.3.1  主要包括‘#’型连接件、法兰头、插销和限位块等，用非回收再生ＰＥ１００混配料制造。

3.3.2  规格参照设计图纸。

3.3.2  颜色为黑色。

3.3.3  其产品性能指标、检验方法应符合国家标准《GB/T 13663.2-2005 给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管件》中的相应规定。

3.4  塑胶浮筒

3.4.1  制造原料为非回收再生ＰＥ１００混配料。

3.4.2  规格为浮筒Ⅰ：980 mm×550 mm×540 mm；浮筒Ⅱ：800 mm×480 mm×480 mm。

3.4.3  单个浮筒浮力变化应小于标准浮力的2%；

3.4.4  颜色为黑色。

3.4.5  浮筒壁厚要求：980 mm×550 mm×540 mm，壁厚≥4mm ；800 mm×480 mm×480 mm，壁厚≥3mm。检测时沿浮筒纵轴心线对称剖开，用游标卡尺测量。

3.4.6 浮筒防渗漏要求：常温下浮筒完全浸没水中48小时，浮筒内不允许出现渗漏。

3.4.7  浮筒抗老化要求：

- 抗老化性能，

| - 项目 | 要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- |
| 抗老化性能 | 断裂伸长率、拉伸强度、抗冲击强度保留率≥90% | GB/T16422.3-2014中A法， 辐射照度290nm-800nm，500W/㎡，老化时间500h， |

3.4.8 注：若浮筒Ⅰ采用建设方自有设计验收方法如下：

- 塑胶浮筒材料必须为非再生PE100混配料；

- 单个塑胶浮筒所提供标准的浮力必须≥180kg（平均单口渔排的净浮力不低于405kg）且浮力的变化范围不允许超过标准浮力的2%；

- 塑胶浮筒自身壁厚≥4mm，

- 抗老化性能：

- 抗老化性能，

| - 项目 | 要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- |
| 抗老化性能 | 断裂伸长率、拉伸强度、抗冲击强度保留率≥90% | GB/T16422.3-2014中A法， 辐射照度290nm-800nm，500W/㎡，老化时间500h， |

- 塑胶浮筒能与框架节点连接构件或框架边（2条平行HDPE管）牢固、稳定连接，且不影响踏板、竹杆等其他构件安装；

- 每个框架节点上必须装配1个塑胶浮筒，且其安装方向为横向框架边。塑胶浮筒布置均衡，保证渔排整体平直；

- 每两个浮筒间距不得大于图纸上对应标注的间距尺寸；

- 塑胶浮筒质量满足验收标准其他要求。

- 需保证所有单元内浮筒提供的浮力，保证养鲍塑胶渔排养殖生产满载工况下（鲍鱼长到10个/斤），渔排水面高度不小于250mm；

3.5  人行走道踏板

3.5.1  制造原料为非回收再生ＰＥ１００混配料。

3.5.2  规格为600 mm×500 mm×30 mm，横向增强板（与人行走道垂直方向）应高于纵向增强板1-2mm。

3.5.3  颜色为上表层桔红色，下层黑色。

3.5.4  性能指标

| 序号 | 项目 | 要求 |  |  | 参考标准/实验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每平方米承载能力 | ＞100KG |  |  |  |
| 2 | 踏板表层材料DIN磨耗 | ≦200 mm3 |  |  | GB/T9867-2008 |
| 3 | 抗滑值 | ≧35 |  |  | GB/T 24508-2009 |
| 4 | 耐候性 | 热空气老化（70±2）℃/70h |  |  |  |
|  |  | 硬度变化 | 0~+5A |  |  |
|  |  | 拉伸强度变化率 | -15~+15% |  |  |
|  |  | 延伸率变化率 | -25~0 |  |  |

3.6  塑木板

    - 制造原料为木塑。

    - 规格为宽度150 mm、总厚度为60 mm、有效壁厚7mm。

    - 颜色为黑色、棕色、咖啡色、桃红色之一，但所有颜色必须统一。

3.6.4 性能指标，参考标准为GB/T 24508-2009。

| 序号 | 项目 |  | 要求 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弯曲破坏载荷 |  | ≥1800N | GB/T 24508-2009 |
| 2 | 密度 |  | ≥0.85g/cm | GB/T 24508-2009 |
| 3 | 吸水变化率 | 长度方向 | ≤0.3% | GB/T 24508-2009 |
|  |  | 宽度方向 | ≤0.4% | GB/T 24508-2009 |
|  |  | 厚度方向 | ≤0.5% | GB/T 24508-2009 |
| 4 | 抗滑值 |  | 35 | GB/T 24508-2009 |
| 5 | 抗老化性能 |  | 弯曲破坏载荷保留率≥90% | GB/T 24508-2009，（老化时间500小时） |
| 6 | 表面应平滑，无明显的凹凸不平，无裂纹，无榫舌及边角缺陷，不允许有影响使用的划痕、鼓包、杂质、痕纹等。 |  |  |  |

3.7  竹杠

3.7.1  材料为毛竹。

3.7.2  规格为小头直径不小于100mm、长度4.5m。

3.7.3  外形要求无明显弯曲、无开裂。

3.8  短木棍

3.8.1  材料为硬杂木（无开裂实心原木）。

3.8.2  规格为Ф30mm×220mm

3.9  厚木板

3.9.1  材料为硬杂木（柞木，水曲柳，桦木，榆木，枣木）。

3.9.2  规格为3500 mm×300 mm×50mm

3.9.3  外形要求无明显弯曲，不允许使用材质有腐朽、蛀孔、裂纹等缺陷。

3.10  木梁

3.10.1  材料为硬杂木（柞木，水曲柳，桦木，榆木，枣木）。

3.10.2  规格为3500 mm×75 mm×50mm

3.10.3  外形要求无明显弯曲，不允许使用材质有腐朽、蛀孔、裂纹等缺陷。

3.11  螺栓组合

3.11.1  采用标准件镀锌螺栓、镀锌方形垫片和镀锌螺母。

3.11.2  规格按图纸要求验收。

3.12  花岗岩锚

3.12.1  材料为天然花岗岩。

3.12.2  规格为重量不低于5吨。

3.13  PE/PP绳索

    - 锚缆

      - 材料为PP绳（水下部分）+PE绳（水面及以上部分）。

      - 规格为φ32mm，单条长度不小于（锚位点）水深的4倍。

3.13.1.3  性能要求应符合GB/T18647-2002《渔用绳索通用技术条件》规定。

    - 竹杠加强绳

      - 材料为 PE绳。

      - 规格为φ20mm。

3.13.2.3  性能要求应符合GB/T18647-2002《渔用绳索通用技术条件》规定。

    - 绑扎绳

      - 材料为PE绳。

      - 规格为φ8mm。

3.13.3.3  性能要求应符合GB/T18647-2002《渔用绳索通用技术条件》规定。

3.14  制造单元产品

3.14.1  整体外轮廓及单口框架为方形。

3.14.2  单口渔排边长尺寸与图纸标注的误差不超过1%。

3.14.3  塑胶浮筒和人行走道踏板等布置位置能保证筏架平衡浮于海面。

3.15  海上固泊设施

3.15.1  锚绳与花岗岩锚的连接不允许发生相对运动。

3.15.2  渔排在海面上的排列应按总平面图要求布置。

3.15.3  海上安装完成两个月后（4个潮水），应把固泊模块调整到比较整齐排列位置。

- 其它事项

4.1  供货单位在中标后应与建设单位和设计部门进行技术交接（底），若在实施过程中，需要变更设计方案，须经设计单位审核同意并报建设单位批准后实施。

4.2  实施过程中所发生的原材料、构件（零部件）及制造（作）工艺等不符合本验收标准的，由建造企业更换及重新施工，所需费用由建造企业自行负责。

附录：

附表1    PE100原材料性能指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静液压强度 | 20℃静液压，环向应力12.4MPA，100h（要求） | 无破裂、无渗漏 | GB/T13663 |
|  |  | 80℃静液压，环向应力5.5MPA，165h（要求） | 无破裂、无渗漏 | GB/T13663 |
| 2 | 密度 | g/cm3 | 0.941~0.965 | GB/T1033.1 |
| 3 | 熔体流动速率 | g/10min(5kg) | 0.2~0.5 | GB/T13663 |
| 4 | 断裂伸长率 | % | ≥350 | GB/T13663 |
| 5 | 拉伸强度 | Mpa | ≥22.0 | GB/T1040 |
| 6 | 拉伸模量 | Mpa | ＞800 | GB/T1040 |
| 7 | 抗冲击强度 | Kg/㎡ | 85 | GB/T1043.1 |
| 8 | 氧化诱导时间（200℃） | min | ≥20 | GB/T13663 |
| 9 | 碳黑含量 | % | 2/2.5 | GB/T13663 |
| 10 | 挥发份含量 | mg/kg | ＜350 | GB/T 2914-2008 |